НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

БЕТОНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

ПЕРЕДМОВА

1	РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

(ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; Г. Гірштель, канд. техн. наук (науковий керівник);

С. Глазкова, канд. техн. наук; П. Кривошееев, канд. техн. наук; А. Левицький; Т. Мірошник;

M Мудрик; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк;

канд. техн. наук; Л. Шейніч, д-р техн. наук, проф.; О. Ящук (ДП НДІБК); М. П'ятигорська;

Ю. Червяков, канд. техн. наук; О. Шляховська (НДІБМВ); Т. Гутніченко; В. Іваненко,

канд. техн. наук; А. Максимов (ДП НДІБВ); С. Щербина (ВАТ "ЗЗБК" ім. С. Ковальської")

ЗА УЧАСТЮ: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" (НДІБМВ)

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. С Ковальської"

2	ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ :

Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2009 № 641

3	УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25192-82).

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів                                        у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 25192-82 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", який був розроблений Науково-дослідницьким проектно-конструкторським та технологічним інститутом бетону та залізобетону (НИИЖБ) Держбуду СРСР, Міністерством промислових будівельних матеріалів СРСР, Міністерством транспортного будівництва СРСР, Міністерством енергетики та електрифікації СРСР.

III

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

ЗМІСТ

с.

- Сфера застосування		1

- Нормативні посилання		1

- Терміни і визначення понять		3

- Класифікація		3

- Загальні технічні вимоги		4

- Вимоги безпеки та охорона довкілля		5

Додаток А

Найменування основних видів бетонів	 7

Додаток Б

Залежність між класом бетону за міцністю та його середньою міцністю

в контрольованій партії бетону	 . .  9

IV

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

БЕТОНИ

КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Строительные материалы

БЕТОНЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Building materials

CONCRETES

CLASSIFICATION AND GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS

Чинний від 2010-09-01

1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1	Цей стандарт поширюється на бетони, які застосовуються у промисловому, енергетичному,
транспортному, водогосподарському, житлово-цивільному, сільськогосподарському та інших видах
будівництва.

Стандарт встановлює класифікацію бетонів і загальні технічні вимоги до них.

1.2	Стандарт не поширюється на бетони на бітумних в'яжучих.

2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживача

ДСТУ Б А. 1.1-59-95 Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетони. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

1

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо-безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоо-пасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда.Очки защитные. Общие технические условия (Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования (Матеріали та вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація та загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия (Бетони хімічно стійкі. Технічні умови)

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кон-диціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі) НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, інфразвуку та ультразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від

забруднення хімічними і біологічними речовинами)

2

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

3	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ Б А.1.1-59: бетон декоративний, дрібнозернистий, бетонополімер, полімербетон, жаростійкий, особливо важкий (радіаційно-захисний), силікатний.

Бетон хімічно стійкий - згідно з ГОСТ 25246.

Бетон теплоізоляційний - згідно з ГОСТ 16381.

Нижче подано терміни та визначення понять, що додатково використані у цьому стандарті:

3.1	конструкційний бетон

Бетон несучих та огороджувальних конструкцій будинків і споруд, основними вимогами до якості якого є вимоги до фізико-механічних характеристик

3.2	спеціальний бетон

Бетон, до якого надаються особливі вимоги за призначенням

3.3	бетон напружуючий

Бетон на основі напружуючого цементу, що розширюється при твердненні і призначений для створення попередньої напруги (самонапруження) в конструкції при його твердненні

3.4	бетон ніздрюватий

Бетон, в якому основну частину об'єму складають рівномірно розподілені пори, отриманих за допомогою газо- або піноутворювачів

3.5	бетон, здатний до самоущільнення (самонівелювання) (Self-Compacting Concrete (SCC))

Бетон із здатних до самоущільнення литих бетонних сумішей, що розтікаються, утворюючи знівельовані поверхні, і в яких проходить процес деаерації та ущільнення під дією сил гравітації

4	КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1	Бетони класифікують за наступними ознаками:

- основне призначення;

- вид в'яжучого;

- вид заповнювача;

- структура;

- умови тверднення.

4.2	За призначенням бетони поділяються на:

- конструкційні;

- спеціальні (жаростійкі, хімічно стійкі, декоративні, радіаційно-захисні, теплоізоляційні тощо).

4.3	За видом в'яжучого бетони можуть бути на основі:

- цементів;

- вапна та вапняних в'яжучих;

- гіпсу та гіпсових в'яжучих;

- спеціальних в'яжучих.

4.4	У залежності від заповнювачів бетони можуть бути на:

- щільних заповнювачах;

- пористих заповнювачах;

- спеціальних заповнювачах.

4.5	За структурою бетони можуть бути:

- щільної структури;

- поризованої структури;

- ніздрюватої структури;

- великопористої структури.

3

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

4.6	За умовами тверднення бетони поділяють:

- природного тверднення;

- тверднення в умовах тепловологісної обробки при атмосферному тиску;

- автоклавного тверднення (тепловологісна обробка при тиску вище атмосферного).

4.7	Найменування бетонів

4.7.1	Найменування бетонів певних видів повинно включати, як правило, всі ознаки, що вста-
новлені цим стандартом. Ознаки, що не є визначальними для бетону даного виду, в його наймену-
вання допускається не включати.

У найменуваннях спеціальних видів бетонів визначається їх основне призначення, а в найменуваннях конструкційних бетонів слово "конструкційний" може бути вилучено.

- За необхідності уточнення характеристики бетонів в їх найменуваннях можуть зазначати-
ся конкретні види в'яжучих, заповнювачів або умови тверднення.

- Для бетонів, які характеризуються найбільш часто вживаними поєднаннями ознак, засто-
совують наступні найменування: "бетон важкий", "бетон легкий", "бетон ніздрюватий", "бетон
силікатний (щільний і ніздрюватий)".

- Найменування основних видів бетонів, які утворені відповідно до встановленої цим стан-
дартом класифікації, наведені в додатку А.

5    ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1	Вимоги до якості бетонів повинні відповідати вимогам цього стандарту в залежності від їх
призначення і умов роботи в конструкціях будівель і споруд:

- у стандартах на бетони певного виду;

- у стандартах і технічних умовах на бетонні та залізобетонні вироби;

- у робочих кресленнях монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

5.2	Вимоги повинні встановлюватися за показниками, що характеризують міцність, середню-
густину, стійкість до різних впливів, пружнопластичні, теплофізичні, захисні, декоративні та інші
властивості бетонів, а також за застосованими матеріалами для їх виготовлення й окремими техно-
логічними параметрами, які забезпечують необхідну якість конструкцій і виробів відповідно до
ДСТУ Б В.2.7-43 та ДСТУ Б В.2.7-18.

Вимоги до матеріалів для приготування бетону (в'яжучих, добавок, заповнювачів), його складу і технологічних параметрів слід встановлювати в нормативній документації на бетон конкретного виду, виходячи з основних характеристик бетону та умов його тверднення, а також залежно від призначення конструкцій та умов їх експлуатації.

- Класи відповідно до міцності на стиск важкого і легкого бетонів, та класи бетонів за густиною
слід визначати за розділом 4 ДСТУ Б В.2.7-176.

- Клас бетону за міцністю визначається міцністю базових зразків бетону в установленому
проектному віці, контроль якості проводять відповідно до вимог національних стандартів. За-
лежність між класом бетону і його середньою міцністю в партії наведено в додатку Б.

- Марка бетонів за морозостійкістю визначається згідно з вимогами чинних національних
стандартів на конкретні конструкції.

- Марка бетонів за водонепроникністю визначається за максимальним показником тиску
води, при якому не спостерігається її просочування через зразки, які виготовлено і випробувано на
водонепроникність згідно з вимогами національних стандартів.

- Марка бетону за середньою густиною визначається фактичним значенням показника маси в
одиниці об'єму зразків (кг/м3), виготовлених і випробуваних згідно з вимогами національних стан-
дартів.

4

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

- Ряди уніфікованих значень показників якості бетонів за марками або класами встановлю-
ються в стандартах на відповідні види бетонів.

- Відповідність бетонів встановленим вимогам слід забезпечувати раціональним вибором
матеріалів, підбором їх складу і технологічних режимів приготування, укладання, ущільнення й
тверднення відповідно до технологічних правил або стандартів підприємства.

5.10	Визначення значень показників якості бетонів проводиться шляхом випробування бетону в
конструкціях або випробуванням спеціально виготовлених контрольних зразків.

Відповідність показників бетонів заданим вимогам встановлюють шляхом оцінки результатів випробувань, як правило, з урахуванням показників однорідності.

5.11	Визначення значень показників якості бетонів може здійснюватися декількома методами
випробувань, але при цьому повинна бути забезпечена порівняльність результатів шляхом вста-
новлення перехідних коефіцієнтів або іншими способами.

5.12	Оцінку  відповідності  бетону  визначеним   вимогам   слід   провадити  за   розділом   8
ДСТУ Б В.2.7-176.

6     ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

- Матеріали для бетону безпечні для здоров'я людей під час виробництва, транспортування,
зберігання, застосування і під час експлуатації за умови виконання вимог даного стандарту до без-
пеки виробництва та охорони праці.

- Згідно з ГОСТ 12.1.044 матеріали для бетону і бетонних сумішей відносяться до вибухо- і
пожежобезпечних негорючих речовин. Виробничі приміщення, в яких виготовляються бетонні
суміші, повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001.

- За ступенем впливу на організм людини матеріали для бетону відносяться до малонебез-
печних речовин і відповідають четвертому класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007.

- Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у вихідних матеріалах для
виготовлення бетонних сумішей повинна відповідати вимогам ДБН В. 1.4-1.01.

- Умови приймання та зберігання матеріалів для виготовлення бетонів різних видів не по-
винні спричиняти забруднення води, грунту та повітря.

- Викиди шкідливих речовин в атмосферу не повинні перевищувати допустимих значень,
установлених ДСП 201-97. Контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі
здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.01.

- Вміст шкідливих речовин і пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати встановле-
них гранично допустимих концентрацій, зазначених у ГОСТ 12.1.005.

- Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції,
аспірації та опалення згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05; освітленням згідно з ДБН В.2.5-28;
водопровідною системою та каналізацією згідно зі СНиП 2.04.01; побутовими приміщеннями згідно
зі СНиП 2.09.04.

- Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати санітарним нормам ДСН 3.3.6.042.

6.10	Рівень шуму у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати допустимих норм
відповідно до ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037.

6.11	Експлуатація   електроприладів   і   електроустановок   повинна   відповідати   вимогам
ГОСТ 12.1.019 і ДНАОП 0.00-1.21.

6.12	Устаткування, комунікації і місткості повинні бути заземлені від статичної електрики
відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018.

6.13	Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих значень, що вста-
новлені ДСН 3.3.6.039.

5

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

6.14	Особам, які працюють з матеріалами, бетонними сумішами і бетонами, слід використову-
вати засоби індивідуального захисту:

- спецодяг - згідно з ГОСТ 12.4.029;

- окуляри захисні - згідно з ГОСТ 12.4.013;

- рукавиці - згідно з ГОСТ 12.4.010;

- респіратори - відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

- взуття - відповідно до ДСТУ 3962.

6.15	До робіт з матеріалами, бетонними сумішами та бетоном допускаються особи, не молодші
18 років, що пройшли:

- попередній медогляд;

- професійну підготовку;

- вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної й електробезпеки.

6

8

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

9

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

ДСТУ Б В.2.7-221:2009

Код УКНД 91.100.30

Ключові слова: бетон, конструкційні бетони, спеціальні бетони, класифікація, найменування, технічні вимоги, густина, міцність, морозостійкість, водонепроникність, безпека.

Редактор - А.І. Луценко

Коректор - А.І. Луценко

Комп'ютерна верстка - І.С. Дмитрук

Формат 60x84⅛. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ - 37, 03037, Україна.

Тел.249 - 36 - 62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

10