ДСТУ Б В.2.7-43-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

БЕТОНИ ВАЖКІ

Технічні умови

Видання офіційне  Держкоммістобудування України

Київ 1997

# Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК)

Держкоммістобудування України

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і

промисловості будівельних матеріалів Державного комітету

України у справах містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державного комітету України у  справах

містобудування і архітектури N 157  від  2.09.96 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

3 наданням чинності цьому стандарту на території

України припиняє  дію  ГОСТ  26633-91

Даний стандарт не може бути повністю чи частково відтво      рений, тиражований і розповсюджений без дозволу      Держкоммістобудування України

Зміст                                                                                           Стор.

1 Галузь використання..........................................                      1

2 Нормативні посилання....................................                     .... 2

3 Технічні вимоги............................................                          .. 5

3.1 Вимоги до бетонів ......................................                       . 5

3.2 Вимоги до бетонних сумішей ..............................             6

3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів............................             7

3.4 Вимоги до заповнювачів................................                 ... 7

4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища .......... 10

5 Правила приймання........................................                      ... 10

6 Методи контролю...........................................                       .. 11

Додаток А

Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск   та розтяг і марками      . 12

Додаток Б

Види шкідливих домішок та характер можливого впливу їх   на   бетон..................................................       .. 15

Додаток В

Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів,

що призначаються для різних видів будівництва............... 16

-------------------------------------------------------------------

Чинний від 1997-01-01

1 Галузь використання

Цей  стандарт   поширюється   на   конструкційні   важкі   та дрібнозернисті бетони (далі - бетони) на цементах  різних  видів, які використовуються в усіх видах будівництва.

Вимог цього стандарту треба додержуватись при розробці  нових та  перегляді  діючих  стандартів,  проектної   та   технологічної документації на збірні і монолітні бетонні і залізобетонні вироби, конструкції та споруди (далі в цьому  стандарті  -  конструкції).

Бетони треба виготовляти у  відповідності  з  вимогами  цього стандарту за нормативно-технічною документацією на конструкції конкретних видів, яка затверджена у  встановленому  порядку.

Вимоги 3.і.З,  3.1.4,  3.1.5,  3.1.6,  3.2.1,  3.2.3,  3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1,  3.4.2,  3.4.3,  3.4.5,  3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11,  3.4.12,  3.4.14,  3.6,  3.7, розділу 4, додатків А та В є обов'язковими. -------------------------------------------------------------

Видання офіційне

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические   требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.014-84    |   ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения   концентраций вредных веществ индикаторными |   трубками ------------------------------------------------------------------

ГОСТ 12.2.003-91    |   ССБТ. Оборудование производственное. Общин  требования безопасности.-

ГОСТ 12.3.002-75    |   ССБТ. Процессы производственные. Общин  требования безопасности ГОСТ 12.4.013-85 Е  |   ССБТ. Очки защитные. Общие технические    условия.

ГОСТ 12.4-041-89    |   ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие   технические требования

ГОСТ 12.4.103-83    |   ССБТ. Одежда специальная защитная,  средства индивидуальной защиты ног и рук.  Классификация

ГОСТ 7473-85        |   Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-82        |   Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия ГОСТ 8268-82        |   Гравий для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269-87        |   Щебень из природного камня, гравий и    щебень из гравия для строительных работ.  |   Методы испытаний -

ГОСТ 8735-88        |   Песок для строительных работ. Методы |   испытаний -

ГОСТ 10060-87       |   Бетоны. Методы контроля морозостойкости -

ГОСТ 10178-85       |   Портландцемент и шлакопортландцемент  Технические условия -

ГОСТ 10180-90       |   Бетоны. Методы определения прочности по  контрольным образцам

ГОСТ 10181.0-81     |   Смеси бетонные. Общие требования к методам |   испытаний -

ГОСТ 10181.2-81     |   Смеси бетонные. Методы определения    плотности -

ГОСТ 10181.3-81     |   Смеси бетонные. Методы определения |   пористості

ГОСТ 10181.4-81     |   Смеси бетонные. Методы определения   расслаиваемости ------------------------

ГОСТ 10260-82       |   Щебень из гравия для строительных  работ. Технические условия ----------

ГОСТ 12730.1-78     |   Бетоны. Методы определения плотности --------------------------------------

ГОСТ 12730.2-78     |   Бетоны. Методы определения влажности --------------------------------------

ГОСТ 12730.3-78     |   Бетоны. Методы определения водопоглощения. -------------------

ГОСТ 12730.4-78     |   Бетоны. Методы определения показателей   пористости. ------

ГОСТ 12730.5-84     |   Бетоны. Методы определения водонепроницаемости------------------------------

ГОСТ 13087-81       |   Бетоны. Методы определения истираемости------------------------------------

ГОСТ 17624*87       |   Бетоны. Ультразвуковой метод определения |   прочности---------------------

ГОСТ 18105-86       |   Бетоны. Правила контроля прочности------------------------------------------------

ГОСТ 22236-85       |   Цементы. Правила приемки---------------------------------------------------------------

ГОСТ 22266-76       |   Цементы сульфатостойкие. Технические  условия---------------

ГОСТ 22690-88       |   Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22783-77       |   Бетоны. Метод ускоренного определения   прочности на сжатие.-----------

ГОСТ 23254-78       |   Щебень для строительных работ из попутно  добываемых пород и отходов горнообогатительных предприятий. Технические условия -------------------------------

ГОСТ 23464-79       |   Цементы. Классификация----------------------------------------------------------

ГОСТ 23732-79       |   Вода для бетонов и растворов.  Технические условия----------------------------

ГОСТ 23845-86       |   Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические  требования и методы испытаний-----------

ГОСТ 24211-91       |   Добавки для бетонов. Общие технические   требования-------------------------

ГОСТ 24316-80       |   Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении--------

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-43-96

ГОСТ 24452-80       |   Бетоны. Методы определения призменной   прочности, модуля упругости и

|   коэффициента Пуассона------------------------------------------------------------------

ГОСТ 24544-81       |   Бетоны. Методы определения деформации иусадки и ползучести   усадки и ползучести------------------------------------------------------------------

ГОСТ 24545-81     Бетоны. Методы испытаний на выносливость--------------------------------------

ГОСТ 25192-82     Бетоны. Классификация и общие технические  требования------------------

ГОСТ 25592-91     Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия----

ГОСТ 25818-91     Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 26134-84     Бетоны. Ультразвуковой метод определения |   морозостойкости----------

ГОСТ 26193-84    Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ.  Технические условия-------------------------------------------------

ГОСТ 26644-85    Щебень и песок из шлаков тепловых  электростанций для бетона.  Технические условия

ГОСТ 28570-90      Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций---

СНиП ІІІ-4-80*       Техника безопасности в строительстве---------------------------------------------------

СНиП 2.03.01-84*  Бетонные и железобетонные конструкции.Нормы проектирования-----------------

СНиП 2.03.11-85    Защита строительных конструкций от  коррозии-----------------------------------------

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні.   Технічні умови-----------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних  матеріалів, виробів, конструкцій і  робіт. Технічні умови-----------------------------------

РСН 356-91          |  Положение о радиационном контроле на  обьектах строительства и предприятиях

стройиндустрии и стройматериалов Украины ---------------------------------

РСТ УССР 5024-83 Вяжущее шлакощелочное. Технические

ИСО 3893-78         |   Основы расчета строительных   конструкцій  ------------

Руководство по подбору составов тяжелого |   бетона. НИИЖБ, изд. 1979.-----------------------------------

Правила техники безопасности и произ|водственной санитарии в производстве сборных бетонных и железобетонных  конструкций и изделий. 1988.

3 Технічні вимоги

3.1 Вимоги до бетонів

3.1.1 Вимоги до бетону встановлені  у  відповідності  з  ГОСТ

25192 і міжнародного стандарту ІСО 3893.

3.1.2 Основними показниками якості бетону є:

- середня густина;

- міцність на стиск;

- міцність на осьовий розтяг;

- міцність на розтяг при  згині;

- морозостійкість;

- водонепроникність.

3.1.3 Середня густина важких бетонів знаходиться у межах  від 2200 до 2500 кг/м3 включно,  дрібнозернистого  - вище 1800 кг/3м.

3.1.4 Міцність бетону у проектному віці характеризується класами міцності на стиск та осьовий розтяг.

Для бетонів встановлені такі класи:

а) за міцністю на стиск: В3,5; В5;  В7,5;  В10;  В12,5;  В15;

В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80.

б) за міцністю на осьовий розтяг: Вt0,4; Вt0,8; Вt1,2;  Вt1,6;Вt2,0; Вt2,4; Вt2,8; Вt3,2; ВtЗ,6; Вt4,0.

в) за міцністю на розтяг при згині: Вtь0,4;  Вtь0,8;  Вtь1,2;Вtь1,6; Вtь2,0; Вtь2,4; Вtь2,8;  Вtь3,2;  Вtь3,6;  Вtь4,0;  Вtь4,4;

Вtь4,8;  Вtь5,2;   Вtь5,6;   Вtь,6,О;   Вtь6,4;   Вtь6,8;   Вtь7,2;Вtь8,0.

Співвідношення між класами та марками бетону за  міцністю  настиск,  осьовий  розтяг  та  розтяг  при  згині  при  нормативномукоефіцієнтові варіації 13,5 % наведено у додатку А.

3.1.5 Для бетонів,  які  піддаються  у  процесі  експлуатації

поперемінному заморожуванню та відтаванню, призначають такі  марки

бетону за морозостійкістю: F50; F75; FІОО; F150; F200; FЗОО; F400;

F500; F600; F800; F1000.

3.1.6 Для бетонів, до яких встановлюються вимоги щодо обмеже-

ння проникності або підвищеної щільності та  корозійної  стійкості

призначають марки за водонепроникністю. Встановлені такі марки  за

водонепроникністю: W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16;  W18;  W20.

3.1.7  Класи  за  міцністю,  марки  за   морозостійкістю   та

водонепроникністю бетонів у конструкціях конкретних видів встанов-

люють відповідно до норм проектування і наводять у стандартах та у

проектній документації на ці конструкції.

3.1.8  Технічні  вимоги  до   бетону,   які   встановлені   у

3.1.1-3.1.7, повинні забезпечуватись його виробником в  проектному

віці, який зазначають у проектній документації на конструкції. Як-

що проектний вік не зазначено, технічні вимоги до  бетону  повинні

забезпечуватись у віці 28 діб.

3.2 Вимоги до бетонних сумішей

3.2.1 Якість бетонних сумішей та технологія  їх  приготування

повинні забезпечувати одержання бетонів, які задовольняють  вимоги

до всіх показників якості, що нормуються. Виготовлення та транспо-

ртування бетонних сумішей проводиться згідно з вимогами ГОСТ 7473.

3.2.2  Підбір  складу  бетону  виконують   за   ГОСТ   27006,

"Керівництвом по підбору складу важкого бетону" або іншими діючими

методиками.

Необхідні значення водоцементного відношення та об'єму  втяг-

нутого повітря в бетонних сумішах встановлюють для  окремих  видів

бетону  в  залежності  від  умов  роботи  конструкцій.

3.2.3 Для дорожніх і аеродромних одношарових та верхнього ша-

ру двошарових покриттів водоцементне відношення у бетонній  суміші

повинно бути не  більше  0,50,  а  для  нижнього  шару  двошарових

покриттів - не більше 0,60.

3.2.4 Мінімальну витрату цементу за ГОСТ 10178 і  ГОСТ  22266

приймають у відповідності з таблицею 1 в залежності від виду арму-

вання та умов експлуатації конструкцій.

Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

|             |              |   Вид та витрата цементiв, кг/м3   |

|             |              |------------------------------------|

|Вид армування|  Умови       |  ПЦ-ДО, |  ПЦ-Д20,   |    ШПЦ,     |

| конструкції | експлуатацiї |  ПЦ-Д5, | ССПЦ-Д20   |   ССШПЦ,    |

|             |              | ССПЦ-ДО |            |   ПУцПЦ     |

|-----------------------------------------------------------------|

|             |Без атмосфер- |        не нормують                 |

|             |ного впливу   |                                    |

|Неармовані   |---------------------------------------------------|

|             |При атмосфер- |         |            |             |

|             |ному    впливі|   150   |    170     |     170     |

|             |              |         |            |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|             |Без атмосфер- |         |            |             |

|Армовані з   |ного впливу   |   150   |    170     |     180     |

|ненапруженою |---------------------------------------------------|

|арматурою    |При атмосфер- |         |            |             |

|             |ному впливі   |   200   |    220     |     240     |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

|             |Без атмосфер- |         |            |             |

|Армовані з   |ного впливу   |   220   |    240     |     270     |

|попередньо   |---------------------------------------------------|

|напруженою   |При атмосфер- |         |            |             |

|арматурою    |ному впливі   |   240   |    270     |     300     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Примітка 1. Допускається виготовлення армованих бетонів з ви-    |

|тратою цементу менше за мінімально допустиму при умові поперед-  |

|ньої перевірки забезпеченості захисних властивостей бетону  по   |

|відношенню до сталевої арматури.                                 |

-------------------------------------------------------------------

- 7 -

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Таблиця 1 (закінчення)

-------------------------------------------------------------------

|Примітка 2. Мінімальну витрату цементу інших видів встановлю-    |

|ють на основі результатів оцінки захисних властивостей  бетону на|

|цих цементах по  відношенню  до  сталевої  арматури.             |

|                                                                 |

|Примітка 3. Мінімальна витрата цементу для бетонів,  які  ек-    |

|сплуатуються в агресивних середовищах, визначають з урахуванням  |

|вимог СНиП 2.03.11.                                              |

|                                                                 |

|Примітка 4. Види цементів:  ПЦ-ДО портландцемент бездомішковий,  |

|ПЦ-Д5 -портландцемент з домішками до 5%, ПЦ-Д20  - портландцемент|

|з домішками до 20 %, ССПЦ -сульфатостійкий портландцемент,       |

|ССПЦ-Д20 - сульфатостійкий портландцемент з домішками до 20%,    |

|ШПЦ -шлакопортландцемент, ССШПЦ - сульфатостійкий шлакопор-      |

|тландцемент, ПуцПЦ - пуцолановий портландцемент.                 |

-------------------------------------------------------------------

3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів

3.3.1 Як в'яжучі матеріали слід застосовувати портландцементи

та  щлакопортландцементи  за   ГОСТ   10178,   сульфатостійкі   та

пуцоланові цементи за ГОСТ 22266, шлаколужні за РСТ 5024  та  інші

цементи за стандартами та технічними умовами у відповідності з га-

лузями їх застосування для конструкцій конкретних видів.

3.3.2 Вид і марку цементу треба вибирати  у  відповідності  з

призначенням та умовами експлуатації конструкцій  за  ГОСТ  23464,

прийнятою технологією виготовлення,  потрібним  класом  бетону  за

міцністю, маркою за морозостійкістю,  а  також  впливом  шкідливих

домішок у заповнювачах на бетон (див. додаток Б).

Застосування пуцоланових цементів для виробництва конструкцій

без техніко-економічного обгрунтування не допускається.

3.3.3 Для конструкцій, які підлягають тепловій обробці, треба

використовувати цементи І і ІІ груп ефективності при  пропарюванні

за ГОСТ 22236. Застосування цементів ІІІ  групи  допускається  при

наявності  технікоекономічного  обгрунтування.

3.3.4 Для бетону дорожніх і аеродромних покриттів, димових  і

вентиляційних труб, вентиляторних та баштових градирень, опор  ви-

соковольтних  ліній  електропередач,  залізобетонних  напірних   і

безнапірних  труб,  залізобетонних  шпал,  мостових   конструкцій,

стояків опор  необхідно  застосовувати  портландцемент  на  основі

клінкеру з нормованим мінералогічним складом за  ГОСТ  10178.

Для бетону дорожніх основ допускається застосування шлакопор-

тландцементу за ГОСТ 10178.

Для регулювання та поліпшення властивостей  бетонної  суміші,

підвищення якості і економічності бетонів, зниження витрат цементу

та енергетичних затрат треба використовувати хімічні добавки,  які

задовольняють вимоги ГОСТ 24211.

Вид  та  об'єм  (масу)  добавок,  що   вводяться,   уточнюють

дослідним шляхом в залежності від застосованої технології виготов-

лення, виду та якості вихідних матеріалів, які застосовуються  для

виготовлення бетонної суміші і режимів тверднення бетону.

3.4 Вимоги до заповнювачів

3.4.1 Як крупний заповнювач для важких бетонів  використову-

ють щебінь з природного каменю за ГОСТ 8267, щебінь  з  гравію  за

ГОСТ 10260, щебінь з порід, що попутно видобуваються, та  відходів

- 8 -

ДСТУ Б В.2.7-43-96

гірничозбагачувальних підприємств за ГОСТ 23254,  гравій  за  ГОСТ

8268, а також щебінь з шлаків ТЕЦ за ГОСТ 26644.

3.4.2 У випадку необхідності застосування заповнювачів з  по-

казниками якості нижче вимог державних  стандартів,  зазначених  у

3.4.1, а також вимог  цього  стандарту  мають  бути  проведені  їх

попередні дослідження в бетонах у базовій організації по нормуван-

ню  та  стандартизації  бетонів  для  підтвердження  можливості  і

техніко-економічної доцільності отримання  бетонів  з  нормованими

показниками якості.

3.4.3 Крупний заповнювач в залежності від вимог до бетону ви-

бирають за такими  показниками:  зерновим  складом  та  найбільшою

крупністю,  вмістом  пиловидних  та  глинистих  часток,  шкідливих

домішок, формою зерен,  міцністю,  вмістом  зерен  слабких  порід,

петрографічним складом та  радіаційно-гігієнічною  характеристикою.

При підборі складу бетону враховують  також  густину,  пористість,

водопоглинання, пустотність. Крупні заповнювачі повинні мати сере-

дню густину від 2000  до  2800  кг/м3.

3.4.4  Крупний  заповнювач  рекомендується   застосовувати   у

вигляді окремо дозованих фракцій. Найбільша  крупність  заповнювача

повинна визначатись в стандартах або робочих кресленнях на  бетонні

та залізобетонні вироби.

3.4.5 Вміст окремих фракцій у крупному заповнювачі  в  складі

бетону повинен відповідати зазначеному у таблиці 2

Таблиця 2

-------------------------------------------------------------------

|Найбільша |         Вміст фракцій в крупному заповнювачі, %      |

|крупність |------------------------------------------------------|

|заповнюва-|від 5(3) до | понад 10 |понад 20 |понад 40 | понад 80 |

|ча, мм    |  10 мм     | до 20 мм |до 40 мм |до 80 мм |до 120 мм |

|-----------------------------------------------------------------|

|    10    |     100    |    -     |    -    |    -    |    -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|    20    |    25-40   |  60-76   |    -    |    -    |    -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|    40    |    12-25   |  20-35   |  40-65  |    -    |    -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|    80    |    10-20   |  15-25   |  20-35  |  35-55  |    -     |

|-----------------------------------------------------------------|

|   120    |     5-10   |  10-20   |  15-25  |  20-30  |  30-40   |

-------------------------------------------------------------------

3.4.6 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з  вивер-

жених та метаморфічних порід, у щебені з гравію та в гравії не по-

винен перевищувати для бетонів всіх класів 1 % по масі.

Вміст пиловидних та глинистих  часток  у  щебені  з  осадових

порід не повинен перевищувати для бетонів класу В25 і вище - 2  %

по масі; класу В20 та нижче - 3 % по масі. Вміст глини в  грудках

не повинен перевищувати 0,25 %.

3.4.7 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форм в

крупному заповнювачі не повинен перевищувати 35 % по  масі.

3.4.8 Марка щебеню з природного каменю  за  міцністю  повинна

бути не нижче:

300 - для бетону класу   В15 і нижче;

400 -  "    "      "     В20;

800 -  "    "     класів В25, ВЗО;

1000 - "    "     класу  В40;

1200 - "    "       "    В45 і вище.

Марки гравію та щебеню з гравію за подрібнюваністю мають бути

не нижче:

Др16 -для бетону класу В20 і нижче;

Др12 - "     "      "  В25;

Др8  - "     "      "  ВЗО і вище.

3.4.9 Вміст зерен слабких порід у щебені з природнього каменю

не повинен перевищувати, % по масі:

5 - для бетону класу В40 та вище;

10 -  "      "     "  В20, В25 та  ВЗО;

15 -  "      "     "  В15 і нижче.

Вміст зерен слабких порід в гравії та щебені з гравію не  по-

винен перевищувати 10 % по масі для бетонів всіх класів.

3.4.10 Як дрібний заповнювач для бетонів застосовують природ-

ний пісок, пісок з відсівів подрібнення вивержених гірських порід,

з  порід,  що  попутно  видобуваються,  та  їх  суміші  з  модулем

крупності від  1,5  до  3,25,  які  задовольняють  вимоги  ДСТУ  Б

В.2.7-32, зола і золошлакові суміші за ГОСТ 25818  і  ГОСТ  25592.

3.4.11 Дрібний заповнювач для бетону підбирають  за  зерновим

складом, вмістом пиловидних та  глинистих  часток,  петрографічним

складом, радіаційно-гігієнічною характеристикою. При підборі скла-

ду  бетону  враховують  густину,  водопоглинання  (для  пісків   з

відсівів подрібнення),  пустотність,  а  також  міцність  вихідної

гірської породи на стиск в насиченому водою стані  (для  пісків  з

відсівів подрібнення).

Дрібні заповнювачі повинні мати  середню  густину  зерен  від

2000 до 2800 кг/м3 .

3.4.12 У бетонах класу за міцністю до ВЗО допускається  вико-

ристання дуже дрібних пісків з модулем крупності від 1,0 до 1,5  з

вмістом зерен менше 0,16 мм до 20% по масі і пиловидних та глинис-

тих часток не більше 3%  по  масі  згідно  з  3.4.2.

3.4.13 Види шкідливих домішок і характер можливого впливу  їх

на бетон зазначені у додатку Б.

Вміст у заповнювачах порід і мінералів, які  віднесені  до

шкідливих домішок, не повинен перевищувати:

- аморфних різновидів диоксиду кремнію,  розчинного  у  лугах

(халцедон,  опал,  кремній  та  інші) - 50 ммоль/л;

- сірки, сульфідів, окрім піриту (марказит, пиротин та  інші)

та сульфатів (гіпс, ангідрит та інші) у перерахунку

на SОз-1,5% по масі для крупного  заповнювача і 1,0 % по ма-

сі для дрібного заповнювача;

- піритів у перерахунку на SОз - 4% по масі;

- шаруватих силікатів (слюди, гідрослюди,  хлорити  та  інші,

які є породоутворюючими мінералами) - 15 % по об'єму для

крупного  заповнювача  і  2  %  по  масі  -  для   дрібного

заповнювача;

- магнетитів, гідрооксидів заліза (гетит та інші),  апатитів,

нефелінів, фосфоритів, які є породоутворюючими мінералами,

-окремо один від одного 10 %, а у сумі - 15 % по об'єму;

-  галоідів  наліт,   сильвін   та   інші),   які   включають

водорозчинні хлориди, у перерахунку на іон хлору - 0,1 %

по масі для крупного заповнювача і 0,15 % по масі - для

дрібного заповнювача;

- вільного волокна азбесту -  0,25  %  по  масі;

- вугілля - 1 % по масі.

3.4.14 Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів, що приз-

начаються для різних видів будівництва, встановлені у додатку В.

- 10 -

ДСТУ Б В.2.7-43-96

3.5  Для  зниження  витрат   цементу   і   заповнювачів   при

приготуванні бетонних сумішей рекомендується  використовувати  зо-

ли-винесення, шлаки та золошлакові суміші  ТЕС,  які  відповідають

вимогам ГОСТ 25592, ГОСТ 25818, ГОСТ 26644.

3.6 Бетони марки за морозостійкістю F200 і вище, а також  бе-

тони марки за морозостійкістю F1ОО і вище для дорожних та аеродро-

мних покриттів, гідротехнічних споруд треба виготовляти з обов'яз-

ковим застосуванням повітровтягувальних чи газоутворюючих добавок.

3.7 Вода для  замішування  бетонної  суміші  та  приготування

розчинів хімічних добавок повинна відповідати вимогам ГОСТ  23732.

4 Вимоги  безпеки  і  охорони  навколишнього  середовища

4.1 Виробничі процеси  повинні  відповідати  вимогам  безпеки

ГОСТ 12.3.002.

4.2 Виробниче обладнання  повинно  відповідати  вимогам  ГОСТ

12.2.003.

4.3 При виготовленні бетонної суміші вміст шкідливих  речовин

у викидах не повинен приводити до їх концентрації в атмосфері вище

допустимих величин відповідно до "Списка предельно допустимых кон-

центраций веществ в атмосферном воздухе населенных мест"  N3086-84

та Доповнень до цього списку, затверджених  Міністерством  охорони

здоров'я  СРСР,  1984 р.

4.4  Гранично  допустимі  концентрації  шкідливих  речовин  в

повітрі робочої зони повинні відповідати  вимогам  ГОСТ  12.1.005.

При перевантаженні цементу  гранично  допустимі  концентрації

цементного пилу в робочій зоні допускаються 6 мг/м3  і  0,3  мг/м3

для  атмосфери  населених  місць.  Цементний  пил  має  фіброгенні

якості, клас небезпеки - 4.

4.5   Виробничі    приміщення    повинні    бути    обладнані

загальнообмінною  припливно-витяжною  вентиляцією,  що  забезпечує

стан  повітря  робочої  зони  згідно  з  ГОСТ  12.1.005.

4.6 Для індивідуального  захисту  при  виготовленні  бетонних

сумішей слід використовувати респіратори фільтруючі згідно з  ГОСТ

12.4.041, захисні окуляри згідно з ГОСТ 12.4.013, спецодяг  згідно

з ГОСТ 12.4.103, а також  виконувати  правила  особистої  гігієни.

4.7. Усі роботи, пов'язані з  виготовленням  важких  бетонів,

слід проводити у відповідності до вимог СНиП ІІІ-4-89  по  техніці

безпеки у  будівництві.

4.8 Матеріали, які  застосовуються  при  виготовленні  важких

бетонів за сумарною  питомою  активністю  природних  радіонуклідів

повинні відповідати вимогам РСН 356 для відповідної галузі викори-

стання в будівництві.

5 Правила приймання

5.1 Вхідним контролем матеріалів (цементу, заповнювачів,  во-

ди,  добавок),  які  застосовуються  для   приготування   бетонних

сумішей, встановлюють їх  відповідність  вимогам  розділу  3.

5.2 Якість бетону в конструкціях контролюють при їх прийманні

за ДСТУ Б В.2.6-2.

5.3 Приймання бетону в монолітних конструкціях  за  міцністю,

морозостійкістю, водонепроникністю та іншим  нормативним  показни-

кам, які встановлені проектом, проводяться у відповідності з  нор-

мами по організації виробництва та прийманню робіт.

5.4 Бетони за морозостійкістю,  водонепроникністю,  середньою

густиною, водопоглинанням і стираністю оцінюють при підборі складу

бетону.  При  необхідності,  бетон   за   показниками   вологості,

деформації  усадки,  повзучості,   витривалості,   тепловиділення,

призматичної міцності, модуля пружності, коефіцієнта Пуассона, за-

хисних властивостей бетону по відношенню до арматури та за  іншими

показниками, що нормуються, оцінюють у  відповідності  з  вимогами

стандартів та робочих креслень на  конструкції  конкретного  виду.

5.5 Бетонну суміш приймають за ГОСТ 7473.

6  Методи  контролю

6.1 Міцність бетону на стиск та розтяг за контрольними  зраз-

ками визначають згідно з  ГОСТ  10180,  ГОСТ  18105,  ГОСТ  28570,

неруйнівними методами визначають згідно з ГОСТ 17624, ГОСТ  22690,

ГОСТ 22783.

6.2 Морозостійкість бетону визначають за ГОСТ 10060 або  ГОСТ

26134, водонепроникність - за ГОСТ 12730.5.

6.3 Інші показники якості визначають у відповідності з  вимо-

гами, встановленими у стандартах та робочих кресленнях  на  вироби

конкретних  видів:

-  середню  густину     -  за ГОСТ 12730.1;

-  вологість            -  за ГОСТ 12730.2;

-  водопоглинання       -  за ГОСТ 12730.3;

-  показники пористості -  за ГОСТ 12730.4;

-  міцність на стирання -  за ГОСТ  13087;

-  призматичну міцність, модуль пружності та коефіцієнт  Пуас-

сона                 - за ГОСТ 24452;

-  деформації усадки та

повзучості           -  за ГОСТ 24544;

-  витривалість         -  за ГОСТ 245.45;

-  тепловиділення       -  за ГОСТ 24316.

6.4 Якість бетонної суміші визначають за ГОСТ 10181.0 - ГОСТ

10181.4.

6.5 Питому активність природних радіонуклідів  у  матеріалах,

що  застосовуються  для   виготовлення   бетонів,   визначають   у

відповідності з РСН 356.

6.6 Показники якості крупного заповнювача для бетону визнача-

ють за ГОСТ 8269, дрібного заповнювача - за ГОСТ 8735, матеріалів

з відсівів подрібнення вивержених гірських порід - за ГОСТ 26193.

6.7 Показники якості добавок перевіряють за ГОСТ 24211, а во-

ди - за ГОСТ 23732.

6.8 Концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони ви-

значають за діючими методиками у відповідності  з  ГОСТ  12.1.014.

6.9 Концентрацію пилу у повітрі  робочої  зони  та  атмосфері

повітря населених місць  визначають  у  відповідності  з  вимогами

ГОСТ 12.1.014.

Д О Д А Т О К  А

( обов'язковий )

Співвідношення між класами бетону

за міцністю на стиск і розтяг та марками

Таблиця А.1

-------------------------------------------------------------------

|Клас бетону за |  Середня        | Найближча    |Відхилення сере-|

|  міцністю     |міцність бетону  |марка бетону  |дньої міцності  |

|               |(R),кгс/см2      | за міцністю  |класу від най-  |

|               |                 |              |ближчої марки   |

|               |                 |              |бетону, %       |

|               |                 |              |  R - м         |

|               |                 |              |--------- х 100 |

|               |                 |              |    м           |

|-----------------------------------------------------------------|

|                        С т и с к                                |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В3,5         |     45,8        |    М50       |    - 8,3       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В5           |     65,5        |    М75       |    -12,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

|  В7,5         |     98,2        |    М100      |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В10          |    131,0        |    М150      |    - 12,7      |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В12,5        |    163,7        |    М150      |    + 9,1       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В15          |    196,5        |    М200      |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В20          |    261,9        |    М250      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В25          |    327,4        |    М300      |    + 9,1       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В25          |    327,4        |    М350      |    - 6,4       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В30          |    392,9        |    М400      |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В35          |    458,4        |    М450      |    + 1,9       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В40          |    523,9        |    М500      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В45          |    589,4        |    М600      |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

|  В50          |    654,8        |    М700      |    - 6,4       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В55          |    720,3        |    М700      |    + 2,9       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В60          |    785,8        |    М800      |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В65          |    851,5        |    М900      |    - 5,4       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В70          |    917,0        |    М900      |    + 1,9       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В75          |    982,5        |    М1000     |    - 1,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  В80          |   1048,0        |    М1000     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|                         Осьовий розтяг                          |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 0,4       |     5,2         |    Рt5       |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 0,8       |    10,5         |    Рt10      |    + 5,0       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 1,2       |    15,7         |    Рt15      |    + 4,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 1,6       |    21,0         |    Рt20      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 2,0       |    26,2         |    Рt25      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 2,4       |    31,4         |    Рt30      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 2,8       |    36,7         |    Рt35      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 3,2       |    41,9         |    Рt40      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 3,6       |    47,2         |    Рt45      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вt 4,0       |    52,4         |    Рt50      |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

|                Р о з т я г  п р и  в и г и н і                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 0,4      |       5         |    Рtь5      |      0,0       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 0,8      |      10,5       |    Рtь10     |    + 5,0       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 1,2      |      15,7       |    Рtь15     |    + 4,6       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 1,6      |      20,9       |    Рtь20     |    + 4,5       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 2,0      |      26,2       |    Рtь25     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 2,4      |      31,4       |    Рtь30     |    + 4,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 2,8      |      36,7       |    Рtь35     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 3,2      |      41,9       |    Рtь40     |    + 4,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 3,6      |      47,2       |    Рtь45     |    + 4,9       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 4,0      |      52,4       |    Рtь50     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 4,4      |      57,6       |    Рtь60     |    - 4,0       |

-------------------------------------------------------------------

|  Вtь 4,8      |      62,9       |    Рtь65     |    - 3,2       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 5,2      |      68,1       |    Рtь70     |    - 2,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 5,6      |      73,4       |    Рtь75     |    - 2,1       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 6,0      |      78,6       |    Рtь80     |    - 1,7       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 6,4      |      83,8       |    Рtь85     |    - 1,4       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 6,8      |      89,1       |    Рtь90     |    - 1,0       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 7.2      |      94,3       |    Рtь90     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|  Вtь 8,0      |     104,8       |   Рtь100     |    + 4,8       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Примітка. Д- середня міцність  бетону,  яка  розрахована  при    |

|коефіцієнті варіації У що дорівнює 13,5%, та забезпеченості 95%  |

|для  всіх  видів бетонів. В реальних умовах виробництва  при     |

|коефіцієнті варіації, який відрізняється від нормативного,середня|

|міцність (умовна марка) бетону може бути визначена за формулою   |

|                                                                 |

|                           В                                     |

|            R =  -------------------------                       |

|                  0,0980665(1 - 1,64 x V)                        |

|                                                                 |

|де   В         - числове значення класу бетону в МПа;            |

|     0,0980665 - перехідний коефіцієнт від МПа до кгс/см2;       |

|     V         - фактичне значення коефіцієнта варіації міцності |

|                 бетону.                                         |

-------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК Б

( довідковий)

Види шкідливих домішок та характер

можливого впливу їх на бетон

1. До шкідливих домішок відносять включення  таких  порід  та

мінералів: аморфні різновидності діоксиду кремнію (халцедон, опал,

кремінь та інші), сульфати  (гіпс,  ангідрит  та  інші),  шаруваті

силікати  (слюди,  гідрослюди,   хлорити   та   інші),   магнетит,

гідрооксиди заліза (гетит та  інші),  апатит,  нефелін,  фосфорит,

галоїди  (галіт,  сильвін  та  інші),  цеоліти,  азбест,   графіт,

вугілля, горючі сланці.

2. Шкідливі домішки в заповнювачах, що застосовуються для ви-

робництва  бетону,  можуть  викликати:

- зниження міцності та довговічності  бетону;

- погіршення якості поверхні виробів та внутрішню корозію бе-

тону;

- корозію арматури в бетоні.

3.  Основні  шкідливі  домішки,  які  знижують  міцність   та

довговічність бетону: вугілля,  графіт,  горючі  сланці,  шаруваті

силікати (слюди, гідрослюди, хлорити та  інші);  цеоліти,  апатит,

нефелін, фосфорит.

4. Основні шкідливі домішки, які викликають погіршення якості

поверхні виробів та внутрішню корозію бетону:

-аморфні різновиди діоксиду кремнію, розчинного у лугах (хал-

цедон, опал, кремінь та інші), хлорит та деякі цеоліти;

- сірка, сульфіди (пірит, марказит, пирротин та інші);

- сульфати (гіпс, ангідрит  та  інші);

- магнетит, гідроксид заліза  (гетит  та  інші).

5. Основні шкідливі домішки, які викликають корозію  арматури

в бетоні:

- галоїди  (галіт,  сильвін,  та  інші),  які  включають

водорозчинні хлориди;

-сірка, сульфіди та сульфати.

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів,

що призначаються для різних видів будівництва

1. Заповнювачі для бетонів дорожніх та аеродромних  покриттів

і основ.

1.1 При найбільшій крупності зерен заповнювача,  що  дорівнює

80 мм, допускається за узгодженням виготовлювача зі споживачем по-

стачання суміші фракцій розміром від 5 до 40 мм.

1.2 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з  осадових

порід не повинен перевищувати, відсотків по масі:

2 - для одношарових і верхнього  шару  двошарових  покриттів

доріг;

3 - для нижнього шару двошарових покриттів та основ  удос-

коналених капітальних покриттів доріг.

1.3 Марки щебеню, гравію та щебеню з гравію мають бути не ни-

жчими від зазначених у таблиці В.1

Таблиця В.1

-------------------------------------------------------------------

|                    |        Марка крупного заповнювача за       |

| Призначення бетону |             міцністю, не нижче             |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |            Щебінь           |  Гравій та   |

|                    |-----------------------------|  щебінь з    |

|                    | із вивержених | із осадових |   гравію     |

|                    | та метамор-   |   порід     |              |

|                    | фічних порід  |             |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Одношарові покриття |               |             |              |

|та верхній шар дво- |               |             |              |

|шарових покриттів   |      1200     |    800      |   Др8        |

|доріг               |               |             |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Нижній шар двошаро- |               |             |              |

|вих покриттів доріг |       800     |    600      |   Др12       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Основи удосконалених|               |             |              |

|капітальних покрит- |       800     |    300      |   Др16       |

|тів доріг           |               |             |              |

-------------------------------------------------------------------

1.4 Щебінь та гравій, крім марок за міцністю, які зазначені в

таблиці В.1, повинні мати марки за стираністю у поличному барабані

за ГОСТ 8267 не нижче від зазначених у таблиці В.2.

Таблиця В.2

-------------------------------------------------------------------

|                    |  Марка за стираністю у поличному барабані  |

| Призначення бетону |              не нижче                      |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |            Щебінь           |   Гравій,    |

|                    |-----------------------------|  щебінь з    |

|                    | із вивержених | із осадових |   гравію     |

|                    |    порід      |   порід     |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Одношарові покриття |               |             |              |

|та верхній шар дво- |               |             |              |

|шарових покриттів   |    G - 1      |   G - ІІ    |   G - ІІ     |

|доріг               |               |             |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Нижній шар двошаро- |               |             |              |

|вих покриттів доріг |    G - ІІІ    |   G - ІІІ   |   G - ІІІ    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Основи удосконалених|               |             |              |

|капітальних покрит- |    G - ІІІ    |   G - ІV    |   G - ІV     |

|тів доріг           |               |             |              |

-------------------------------------------------------------------

1.5  Вміст  в  крупних   заповнювачах   зерен   пластинчастої

(лещадної) і голчастої форми для бетону дорожніх та аеродромних од-

ношарових і верхнього шару двошарових покриттів не повинен переви-

щувати 25 % по масі.

1.6 Морозостійкість щебеню та гравію повинна  бути  не  нижче

вимог, зазначених у таблиці В.З.

Таблиця В.З

-------------------------------------------------------------------

|                    |  Марка за морозостійкістю щебеню та гравію |

| Призначення бетону | для бетону, що експлуатуєтьсья в районах  з|

|                    | середньомісячною температурою найбільш     |

|                    |             холодного місяця               |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |від 0 до мінус 5 град.С|нижче мінус 5 град.С|

|-----------------------------------------------------------------|

|Одношарові покриття |                       |                    |

|та верхній шар дво- |                       |                    |

|шарових покриттів   |       F 50            |         F 100      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Нижній шар двошаро- |                       |                    |

|вих покриттів доріг |       F 25            |         F 50       |

|-----------------------------------------------------------------|

|Основи удосконалених|                       |                    |

|капітальних покрит- |                       |                    |

|тів доріг           |       F 15            |         F 25       |

-------------------------------------------------------------------

1.7 Пісок з відсіву подрібнення та збагачений пісок з відсіву

подрібнення для бетонів дорожніх та аеродромних покриттів і  основ

повинні мати марки за міцністю гірської породи або гравію не нижче

зазначених у таблиці В.4.

- 18 -

ДСТУ Б В.2.7-43-96

Таблиця В.4

-------------------------------------------------------------------

|                    |  Марка за міцністю вихідної гірської породи|

| Призначення бетону |  або гравію, з яких виготовлений пісок     |

|                    |--------------------------------------------|

|                    | вивержені     |осадові та   |              |

|                    |  породи       |метаморфічні |   гравій     |

|                    |               |  породи     |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Одношарові покриття |               |             |              |

|і  верхній шар дво- |               |             |              |

|шарових покриттів   |    800        |    800      |    Др8       |

|доріг               |               |             |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|Нижній шар двошаро- |               |             |              |

|вих покриттів та    |               |             |              |

|основ доріг         |               |             |    Др16      |

-------------------------------------------------------------------

2. Заповнювачі для бетону транспортного будівництва

2.1 Вміст пиловидних та глинистих часток у щебені з  осадових

порід не повинен перевищувати таких значень, відсотків по масі,

1  -  для  бетону   прогонових   споруд   мостів,   мостових

конструкцій зони змінного  рівня  води,  водопропускних

труб, залізобетонних шпал, опор контактної мережі, ліній

зв'язку та автоблокування, опор ЛЕП;

2 -  для бетону монолітних опор мостів та фундаментів водопро-

пускних труб, розташованих поза зоною  змінного  рівня

води.

2.2  Вміст  у  крупних   заповнювачах   зерен   пластинчастої

(лещадної) і голчастої форми для бетонів залізобетонних шпал, опор

ЛЕП, контактної мережі, ліній зв'язку та автоблокування не повинен

перевищувати 25% по масі.

2.3 Для бетону  мостових  конструкцій,  розташованих  в  зоні

змінного рівня води, конструкцій мостового полотна прогонових спо-

руд мостів, а також водопропускних труб повинен  використовуватись

щебінь марки 1000 та вище із вивержених порід, щебінь марки 800 та

вище із метаморфічних і осадових порід, щебінь з гравію та  гравій

марки не нижче Др8 - для бетону класу за міцністю до В25 включно.

Заповнювачі, міцність яких  при  насиченні  водою  знижується

більш ніж на 20% порівняно  з  їх  міцністю  в  сухому  стані,  не

допускається застосовувати для бетону конструкцій, розташованих  у

зоні змінного рівня води та  в  підводній  зоні.

2.4 Для  бетону  залізобетонних  шпал  треба  використовувати

щебінь із вивержених порід марки не нижче 1200,  метаморфічних  та

осадових порід марки не нижче 1000, щебінь з гравію марки не нижче

Др8.

2.5 Вміст зерен слабких порід у щебені та гравії  не  повинен

перевищувати 5% по масі для бетонів конструкцій мостів, розташова-

них в зоні змінного рівня води та бетонів водопропускних  труб під

насипами.

2.6 Застосування гравію не допускається для  бетонів:

- транспортних споруд з маркою за морозостійкістю F 200 та ви-

ще;

-транспортних конструкцій, що розраховуються на  витривалість.

2.7 Вміст в дрібному заповнювачі пиловидних та глинистих час-

ток для бетону прогонових споруд та мостових конструкцій,  що  ек-

сплуатуються в умовах змінного рівня води, не повинен перевищувати

2 % по масі.

3. Заповнювачі для бетонів гідротехнічних споруд

3.1 Допускається при будівництві масивних гідротехнічних спо-

руд застосування щебеню та гравію розміром:

- від 120 до 150 мм;

- понад 150  мм,  що  вводяться  безпосередньо  при  укладанні

бетонної суміші в споруду.

3.2 Для бетону гідротехнічних споруд вміст пиловидних і  гли-

нистих часток в  щебені  та  в  гравії  не  повинен  перевищувати,

відсотків по масі:

1 - для бетону зони  змінного  рівня  води  та

надводної зони;

2 - для підводної і внутрішньої зон.

3.3 Для бетону гідротехнічних  споруд,  що  експлуатуються  в

зоні змінного рівня води, наявність в крупному заповнювачі глини у

вигляді окремих грудок не допускається.

3.4 Марки щебеню із природного каменю мають бути не нижче 600

для бетону класу за міцністю В15 та нижче, 800 - для бетону класу

за міцністю від В20 до ВЗО включно, 1200 - для  бетону  класу  за

міцністю вище ВЗО.

Марки гравію та щебеню із гравію мають бути не нижче Др12 для

бетону класу за міцністю В15 і нижче, Др8 - для бетону  класу  за

міцністю В20 і вище.

3.5 Для бетону гідротехнічних споруд, до яких ставляться  ви-

моги за морозостійкістю, кавітаційною стійкістю, треба  використо-

вувати щебінь із вивержених порід марки не нижче 1000. Застосуван-

ня щебеню із гравію чи гравію  марки  не  нижче  Др8  допускається

тільки після проведення спеціальних досліджень з врахуванням  умов

роботи конструкцій за вимогами 3.4.2 цього стандарту.

3.6 Для бетону гідротехнічних споруд зони змінного рівня води

треба використовувати щебінь або гравій із середньою густиною  зе-

рен не нижче 2,5 г/см3 та водопоглинанням не більше, відсотків:

0,5 - для щебеню з вивержених та метаморфічних порід;

1,0 - для щебеню осадових порід.

Для бетону внутрішньої, підводної  та  надводної

зон густина зерен повинна бути не нижче 2,3 г/см3 та водопоглинан-

ня не більше, відсотків:

0,8 - для щебеню із вивержених та метаморфічних порід;

2,0 - для щебеню осадових  порід.

3.7 Щебінь та гравій для зносостійкого гідротехнічного бетону

повинні мати марки по зносу в поличному барабані за ГОСТ 8267 не

нижче:

G - І  -  для щебеню із вивержених та метаморфічних порід;

G -ІІ  -  для щебеню осадових порід, а також гравію та щебеню

з гравію.

3.8 Вміст зерен слабких порід в щебені та гравії  для  бетонів

гідротехнічних  споруд  зони змінного рівня води не повинен переви-

щувати  5 %  по масі.

3.9 Морозостійкість щебеню та гравію для бетону гідротехнічних

споруд повинна бути не нижче від зазначених в таблиці В.5.

Таблиця В.5

------------------------------------------------------------------

| Середньомісячна температура| Від 0 до мінус 10 | Нижче мінус 10|

| найбільш холодного місяця, |                   |               |

|          оС                |                   |               |

|----------------------------|-------------------|---------------|

| Морозостійкість щебеню та  |       F 100       |      F 200    |

| гравію                     |                   |               |

------------------------------------------------------------------

Для бетону гідротехнічних споруд з нормованою  морозостійкістю

F 300 та вище і бетону зони змінного рівня води застосування гравію

як крупного заповнювача допускається тільки після проведення випро-

бування бетону на морозостійкість.

3.10 Для бетонів гідротехнічних споруд допускається застосову-

вати піски з модулем крупності від 1,5 до  3,5  (повні  залишки  на

ситі з отворами розміром 2,5 мм від 0 до 30 %, 1,25 мм - від 5  до

55%, 0,63 мм - від 20 до 75 %, 0,315 мм - від 40 до 90 % і 0,14  мм

- від 85 до 100 %). При цьому піски  3  модулем  крупності,  що

дорівнює або менше 2,0, повинні використовуватись при обов'язковому

застосуванні поверхнево-активних добавок.

3.11 Для бетону гідротехнічних споруд вміст в піску пиловидних та

глинистих часток не повинен перевищувати, відсотків по масі:

2 - для бетонів зони змінного рівня води;

3 -  "    "      надводної зони;

5 -  "    "      підводної та внутрішньої зон.

Для бетонів гідротехнічних споруд застосування дрібного запов-

нювача з вмістом глини у вигляді окремих грудок не допускається.

3.12  Вміст  слюди  в   дрібному   заповнювачі   для   бетонів

гідротехнічних споруд не повинен перевищувати, відсотків по масі:

1 - для бетону зони змінного рівня води;

2 -  "     "   надводної зони;

3 -  "     " підводної та внутрішньої зон.

4. Заповнювачі для бетону бетонних та залізобетонних труб

4.1 Вміст пилоподібних та глинистих часток в крупних  заповню-

вачах для бетону залізобетонних і бетонних труб не повинен  переви-

щувати 1 % по масі.

4.2 Вміст зерен пластинчастої (лещадної) і голчастої  форми  в

крупних   заповнювачах   для   бетону   безнапірних   і    напірних

залізобетонних труб не повинен перевищувати 25 % по масі.

4.3 Для бетону напірних та низьконапірних залізобетонних  труб

треба застосовувати щебінь із природного каменю марки не нижче 1000

і щебінь із гравію марки не нижче Др8. Для бетону безнапірних  труб

треба застосовувати щебінь із вивержених порід марки не нижче  800,

із осадових та метаморфічних порід  -  не  нижче  600,  щебінь  із

гравію та гравій марки не нижче Др12.

4.4 Вміст пиловидних та глинистих часток у  піску  не  повинен

перевищувати, відсотків по масі:

2 - для бетону напірних  труб;

3 -  "    "    низьконапірних та безнапірних труб.

4.5 Пісок з відсіву подрібнення та збагачений пісок з  відсіву

подрібнення, що використовується для бетону залізобетонних і бетон-

них труб, повинен мати марку за міцністю вихідної  гірської  породи

або гравію не нижче 600. Використання зазначених пісків із гірських

порід афанітової або скловидної структури не допускається.

УДК 91.100.30                            Ж13

Ключові слова:

технічні вимоги, в'яжуче, заповнювачі, хімічні добавки,

бетонні суміші, бетони, клас, морозостійкість, водоне-

проникність, методи контролю.